四川蓝筹建材有限公司

技

术

交

底

资

料

目录Contents

干混砂浆应用技术资料	- 2 -

干混抹灰砂浆施工注意事项	- 5 -

温馨提示：混凝土墙面基层清理及抹灰操作工序	- 8 -

温馨提示：烧结砖及空心砌体抹灰操作工序	- 10 -

温馨提示：内墙抹灰施工操作工艺	- 11 -

温馨提示：外墙抹灰操作工序	- 13 -

干混砌筑砂浆使用注意事项	- 14 -

干混地面砂浆使用注意事项	- 15 -

界面砂浆施工注意事项	- 16 -

TY连续式干混砂浆搅拌机及储料罐操作规程及注意事项	- 17 -

干混砂浆应用技术资料

- 干混砂浆产品简介

1、 干混砂浆是采用新型干法旋窑生产的散装水泥，天然河砂、机制砂、及矿物掺合料（粉煤灰、矿粉）、砂浆外加剂等材料生产、经检测合格后出厂的干混砂浆产品。

2、 干混砂浆产品，按照四川省工程建设地方标准：DB51/T5060-2008《预拌砂浆生产与应用技术规程》，分为干混砌筑砂浆（DM-M5、DM-M7.5、DM-M10、DM-M15、DM-M20、DM-M25、DM-M30）；干混抹灰砂浆（DP-M5、DP-M10、DP-M15、DP-M20）；干混地面砂浆（DS-M15、DS-M20、DS-M25）等14个不同强度等级的干混砂浆产品，

3、干混砂浆产品适用于普通页岩红砖、轻质砌块、粉煤灰砌块、废渣砌块、砼砌块、加气砼砌块、石材砌块等不同材料砌块所用的干混砌筑砂浆及以上基层所构成的墙体用干混抹灰砂浆；预制构件、混凝土等地面所用的干混地面、地坪砂浆。

- 干混砂浆的使用技术

1、使用干混砂浆的程序：

签订合同→确定搅拌罐基础位置→提供砂浆搅拌罐基础图→做混凝土基础硬化到龄期→安装搅拌储罐→接通电源、水源进行空机调试→干混砂浆运输车将干混砂浆产品送到工地储罐→培训工地砂浆搅拌操作人员。（培训内容：开机、搅拌砂浆、搅拌设备清洗）

2、在砂浆搅拌过程中，干混砂浆产品稠度控制为：

〈1〉干混砌筑砂浆推荐用水量： 14.5%（按干混砂浆产品重量计）；

稠  度  ： 70mm—90mm

使用时间： 4小时用完

〈2〉干混抹灰砂浆推荐用水量：15.5%（按干混砂浆产品重量计）；

稠  度  ： 90mm—110mm

使用时间： 4小时用完

〈3〉干混地面砂浆推荐用水量： 14.0%（按干混砂浆产品重量计）；

稠   度 ： 50mm—70mm

使用时间： 4小时用完

可以根据天气温度状况，调整砂浆的凝结时间，满足工地施工需要。

3、干混砂浆储罐搅拌出来的砂浆产品直接用于砌筑、抹灰、地面。严禁以各种方式添加其他原材料、添加剂；影响产品质量。

4、当天搅拌出来的砂浆，初凝前必须用完，初凝后不可使用。

5、干混砂浆产品保质期为3个月。（产品含水率小于0.5﹪）

- 服务提示

〈一〉干混砂浆用户，在完成储罐安装设备，每天向公司调度室提出供货计划。公司调度室24小时值班。按照计划安排用罐车送货到工地。

〈二〉用户订货电话：（028） 88751110 (24小时畅通)

传     真  ：（028） 88751632

订货方式：以电话或传真均可

订货时间：提前24小时订货〈由于我公司是根据订货作生产计划安排，并且还需考虑设备检修安排、运输车在路上遇交警和路政罚款、过磅时延长运输时间等因素， 因此需提前24小时订货。

搅拌储存罐维修电话： 18982227887(24小时畅通)

〈三〉 提供给施工单位干混砂浆资料如下：

1、干混砂浆产品说明书；

2、四川省建材院干混砂浆产品检测报告复印件；

3、砂自检报告、矿粉自检报告、粉煤灰自检报告、水泥复检报告；

4、每800吨产品提供干混砂浆出厂检测报告一份；

5、干混砂浆产品合格证随每车送货单一并到工地。

〈四〉 干混砂浆产品应用

1、 公司派技术员到用干混砂浆产品的使用单位进行现场指导；

2、培训工地抹灰技工，严格按抹灰操作规范，并针对不同的基材给各个工地做抹灰样板房；

3、干混砂浆产品进场见证取样，根据产品生产批次为一个编号（800吨为一个编号），由施工方技术人员、监理和干混砂浆厂技术人员共同取样两份（双方各执一份）。每份不少于40kg产品，一份由需方按规程检验，一份由供方保存。在40d内，需方对干混砂浆质量提出疑问需仲裁时，双方应将供方保存的另一份样送到法定检测单位进行检测。

4、干混砂浆产品进场见证取样检验项目：

（1）干混砌筑砂浆：外观、骨料最大粒径、保水率、28d抗压强度、密度

（2）干混抹灰砂浆：外观、骨料最大粒径、保水率、28d抗压强度、14d拉伸粘结强度

（3）干混地面砂浆：外观、骨料最大粒径、保水率、28d抗压强度

5、若需方检测干混砂浆技术指标有偏差，按照双方合同约定执行。

〈五〉干混砂浆物流系统

1、我公司目前干混砂浆运输车17辆，背罐车1辆，干混砂浆搅拌储罐220个；运输能力每天最高可达1800吨干混砂浆产品〈从生产厂到成都各地。

2、干混砂浆搅拌储罐，高7.14米，宽2.5米；罐体自重约2.6吨；每罐最多装34吨干混砂浆产品（约22 m³），每分钟搅拌砂浆0.1m³，连续搅拌大约6小时用完一罐产品。

3、搅拌储存罐有称量传感器辅助计量、提示材料调度人员在罐内余量约5吨时必须尽快与我公司调度室联系补充砂浆，且最后2吨最好不要使用，若要使用需观察是否离析。

4、干混砂浆专用运输罐车：车长9.7m、高3.86m、宽2.5m，打料管：7m长，车体重约14.5吨。

- 每车载干混砂浆产品30吨左右，打料到罐内需30分钟成。

6、罐车在40 公里范围内，约 3 小时到达工地 ；超过40公里，约5小时到达工地；若到市中心工地，运输时间延长2小时左右（进城避峰、堵车等）。

7、以上为储料罐、运输罐车及送货基本信息。为了确保双方安全，施工单位正常使用干混砂浆产品，施工单位在施工现场确定储罐基础位置时须考虑工地过道、车辆承重、罐车与储料罐打料连接是否够长等因素。

干混抹灰砂浆施工注意事项

成都市从2008年开始在建筑工程推广应用预拌砂浆以来，取得了显著进展，预拌砂浆正逐渐被我市建筑工程施工行业接受和采纳，但预拌砂浆作为一种新型材料，存在一个被人们认知、熟悉和掌握的过程，尤其是传统施工方式变革带来的变化和影响，必然会出现一些问题和争议。针对目前在预拌砂浆抹灰施工容易出现的问题，在此与大家进行交流，以期得到解决。

- 预拌干混砂浆与现场自拌砂浆的优劣对比

1、现场自拌砂浆：

（1）人工计量误差大、造成砂浆质量波动。

（2）劳动强度大、生产效率低。

（3）原材料质量难以控制，无法满足不同用途对砂浆的需要。

（4）现场搅拌产生的粉尘噪音对环境污染大。

（5）影响建筑功能，造成事故隐患。

（6）产品型式单一，难以适应不同墙体材料的使用特性。

2、预拌干混砂浆：

（1）对工程：选料严格、配比科学、计量准确；满足建筑工程不同要求；使用添加剂，砂浆的性能得到较大提高，工程质量得到较大保证。

（2）对施工：生产使用过程在密闭状态下操作，对劳动者无健康危害；机械化操作，节省劳动力，提高施工效率，具有高和易性，方便砌筑、抹灰和泵送。

（3）对环境：避免了材料在运输、堆放、使用过程中造成的环境污染；减少了现场搅拌造成的噪音、粉尘、污水等污染，改善施工环境，有利于文明施工。

（4）对社会：部分产品可利用工业废料，变废为宝，降低能源、资源消耗，有利于发展循环经济。

- 预拌抹灰砂浆的使用给施工方式带来的变革

1、对抹灰施工人员抹灰的习惯应提高和改变

长期使用现场自拌砂浆，施工人员掌握了一套熟练的处理技术，以及施工习惯；这就是在施工现场通过改变砂浆性能来满足施工人员的施工习惯。现场配制砂浆时，施工人员觉砂浆施工性不好，可以通过改变砂浆配方或加强搅拌，使砂浆的施工性符合工人的施工习惯。比如，觉得砂浆有些粘滞，可以通过多加一些砂浆塑化剂，或延长搅拌时间来进行调整；发现粘性不好，掉料多，就多加一些水泥。这种方式最大的弊端是随意改变砂浆配方，砂浆质量波动大，导致砂浆质量不能满足工程的要求，工程质量得不到有效的保障。采用预拌砂浆后，砂浆由工厂按配方制备好，施工现场不可能通过调整砂浆配方来改变砂浆性能，这就要求施工人员要严格按照施工规程操作来确保施工质量。

2、对抹灰工艺和抹灰基体的界面处理带来新的变化

现场配制砂浆施工时，由于相关标准对抹灰砂浆强度无质量要求规定，导致相当一部分工程时常配制低强度抹灰砂浆，强度达不到抹灰工程的要求，砂浆抹灰层一摸满手是粉，一抠就掉，砂浆抹灰工程质量不能满足装修要求；冬季砂浆强度增长慢，这种情况尤其明显，客户投诉多。预拌抹灰砂浆对砂浆的强度进行了规定，供应预拌抹灰砂浆的强度提高，砂浆抹灰层的刚度增加，其对抹灰界面处理层的拉应力增大，所以必须相应提高抹灰基面处理质量，严格按照抹灰施工规程要求施工，从而确保施工质量。

- 预拌干混砂浆抹灰施工容易出现的问题及解决措施

1、剪力墙空鼓、开裂

剪力墙因基层处理不好而出现大面积空鼓、开裂，很多都是因使用价格低、品质低劣的胶水所致。目前市场上的建筑胶水质量参差不齐，虽然所说的牌号相同，但实际上所含有的成分差别巨大；比如聚丙烯酰胺1kg左右可以配出1T胶水，而且看上去仍比较粘，易抽丝，似乎质量很好，实际上用这种胶水做界面处理危害比较大，界面层质脆且粘接力低，容易造成抹灰空鼓开裂。

建议：（1）使用801胶水做剪力墙界面处理：801胶水中固含量达到25-30kg/T，粘接性好，可以有效提高基层处理的粘接力。剪力墙做界面处理前应用水将表面冲洗干净，防止表面浮尘在剪力墙与界面层之间形成隔离层，造成界面处理粘接力不够。

界面剂的配合比建议使用：胶水：水泥：砂=1:1:2-2.5，胶水为聚乙烯醇建筑胶水；水泥建议使用P.O42.5水泥，和我们的干混砂浆所用水泥匹配；砂使用粗一点的砂子，可以提高界面处理层的强度。也可以使用干混砌筑砂浆加些水泥和胶水做界面处理，配比为：胶水∶水泥∶抹灰砂浆=1.5∶1.5∶4.（干混抹灰砂浆DP-M5）

（2）使用干混砂浆厂提供的界面成品砂浆。

剪力墙界面处理后检测界面处理质量的简单方法：使用硬物敲打界面层，如果界面层以块状落下，说明界面层与剪力墙的粘接力不够，界面处理质量不好，需要考虑重新处理；如果敲打，界面层以粉状掉落，说明界面层与剪力墙的粘接力比较好，界面处理的质量可以。

（3）采用机械喷涂界面处理砂浆，抹灰砂浆空鼓开裂率不到1%

具体要求：机喷界面处理砂浆可采用成品界面砂浆或者干粉抹灰砂浆，其强度等级应比面层砂浆高一个等级（5MPA）。

施工方法：提前一天用水湿润墙面，喷水面要均匀，不得漏面；机喷界面处理砂浆从上而下，喷涂浆体均匀、密麻有棱角，表面粗糙，厚度约3-5mm为宜；次日用水养护3天，待界面处理砂浆强度达到要求，方可进入面层抹灰阶段。

2、不同材料的墙体接缝处出现空鼓、开裂

因不同材料的墙体吸水性不同，造成水泥水化过程中砂浆的收缩性不同，容易在不同材料的墙体接缝处出现空鼓、开裂，因此抹灰施工时需要在不同材料的墙体接缝处铺设铁丝网或玻纤网。

3、基层强体表面不平抹灰砂浆收缩不同而出现空鼓、开裂 。

基层墙体表面不平，抹灰前未进行找平处理，导致抹灰砂浆厚的地方干的慢，薄的地方干的快，砂浆收缩不同而空鼓开裂。因此如果基层墙体表面不平，抹灰施工前应先进行找平处理，再抹灰。

4、在墙体的不同结构处出现空鼓、开裂。如门窗洞口的阴阳角，因结构不同，砂浆的收缩应力不同，容易出现空鼓、开裂。因此在墙体的不同结构处也应铺设铁丝网或玻纤网增强。

5、一次抹灰厚度太厚造成的砂浆下坠横向裂纹，当抹灰超过一定的厚度时，应按规范多道施工。否则，容易造成因砂浆自身重力下坠而产生横向裂纹、空鼓。

6、砂浆加水拌合后放置时间过长，砂浆添加保水、缓凝、增稠等性能降低，水泥大部分已初凝，砂浆继续使用抗压强度、粘结强度等都会降低，也容易出现空鼓开裂。

砂浆加水拌和后，应在规定的时间内用完，2小时内用完最好，不得超过4小时。否则应与砂浆生产厂联系调整凝结时间。

7、砂浆应随拌随用，可操作时间为2小时，严禁将超过可操作时间，固结后的砂浆二次加水搅拌后使用。

8、严禁用微水将砂浆搅拌成半干粉状，倒运上楼后二次加水后使用。

9、抹灰墙面成型后，次日用水养护3-7天为宜。

10、落地灰的处理。砂浆施工过程中需要对落地灰及时处理，以免时间太长为处理，水泥大部分基本已经初凝，在清理使用各项性能降低，继续使用容易出现空鼓开裂。

温馨提示：混凝土墙面基层清理及抹灰操作工序

第一道工序：

1、毛化处理，用錾子或者手砂轮机，将光滑的墙面凿出一条印痕(深度约0.5mm—1．5mm，间距约为30mm左右)。

2、剔除混凝土表面浮浆等杂物，剔凿凸出的混凝土、砌体表面浮浆等。

3、凹处部分用水泥砂浆分层补齐。

第二道工序：

4、用刷子蘸水将墙体表面的灰尘、污垢、油渍、碱膜、沥青渍等清洗干净，提前一天浇水润湿。浇水面要均匀，不得漏面。

第三道工序：

5、甩浆材料有两种：(一)水泥(P042．5R)、砂(中砂)、清水、CL专用砂浆添加剂 (1：0.6：0.4：0.0024)。(二)用蓝筹公司提供界面砂浆。甩浆方法，先用冲击钻把浆体搅拌均匀，用扫帚将砂浆甩到墙面上，要求所甩浆体，均匀、密麻、有棱角、终凝后浇水养护不低于72小时。

第四道工序：

6、不同材料基体交按处表面及管线开槽修补处的抹灰，采用钢丝网时，钢丝网搭按宽度应大于l00mm，钢丝网规格15mm×15mm×0.7mm订好。    ．

第五道工序：

7、抹灰前严格检查，所甩浆体是否达到强度要求，墙体要保持一定的含水率后打砂浆底(按照图纸设计用砂浆即可)。．

8、打底砂浆用2m平尺刮平找直，厚度约5—10mm，并用木抹子搓平搓毛，表面粗糙为佳。

第六道工序：

9、检查完打底砂浆后，底糙层一定要24小时后，须洒水湿润后开始分层进行抹灰，一般两遍成活，厚度约8mm左右，依先上后下的顺序进行，然后赶实压光，压时要掌握火候，既不要出现水纹问题，也不可压活，压好后随即用毛刷蘸水将罩面砂浆污染处清理干净。

第七道工序：

10、砂浆硬化后第二天必须连续喷水养护或者用喷雾器喷雾养护72小时以上，使砂浆强度顺利地发展，才能保证抹灰砂浆的施工质量。

第八道工序：

每道工序，工长必须检查，符合要求后，进入下道工序，并与抹灰班人员有签字记录，明确双方的质量责任，作为抹灰工结算工资的依据和抹灰砂浆施工质量保证的档案。

温馨提示：烧结砖及空心砌体抹灰操作工序

- 烧结普通砖、烧结多孔砖、烧结空心砖、空心砌块墙体的基层处理。

- 首先要把砖墙面上的脚手架眼等孔洞堵密实，检查墙面的凸凹状况，对凸出墙面的砖、灰浆块或混凝土要用錾子剔平。

- 墙面上残面的灰浆、尘土、油渍、污垢等应清除干净。

- 抹灰前24小时在墙面喷水2-5遍，每遍喷水它的间隔时间应不小于15分钟，喷水量以渗入砌体内深度8-10mm为宜。

- 喷水面要均匀，不得漏面。

- 砖墙和混凝土连接处挂钢丝网，含其他需要加钢丝网部分。

- 套方吊直做灰饼，设置标筋。

- 用机喷打底层砂浆灰前再喷水一遍，要求砖墙面无明显水珠。先用机喷打底，灰浆厚度约5-10mm左右，并用木抹子搓毛，表面粗糙为佳。（或人工打底要分层进行）

- 面层抹灰

次日用人工开始上面层砂浆（先将底灰砂浆适当浇水），分次进行，每次厚度约8mm左右，应按先上后下的顺序进行，然后赶实压光，压时要掌握火候，既不要出现水纹问题也不可压活，压好后随即用毛刷蘸水将罩面砂浆污染处理干净。

- 墙面养护

砂浆硬化后第二天必须连续喷水养护或者用喷雾器养护72小时以上，使砂浆强度顺利地发展，才能保证抹灰砂浆的施工质量。

- 每道工序经检查签字合格方可进入下道工序。

温馨提示：内墙抹灰施工操作工艺

- 墙面基层处理方法

  - 普通砖墙面基层

首先要把砖墙面上的脚手眼等孔洞堵密实，检查墙面的凸凹状况，对凸出墙面的砖、灰浆块或混凝土要用錾子剔平，墙面上残留的灰浆、尘土、油渍、污垢等应清除干净；然后用水冲洗墙面，把砖缝中的尘土冲干净，让水渗入墙面10-20mm。

  - 混凝土基层

要将凸出墙面上的混凝土用錾子凿剔平整，对于混凝土墙面的低凹部位，应先用DP-M15干混砂浆找平。对于采用大型钢模板施工的混凝土墙面必须凿毛，并用钢丝刷满刷一遍，再浇水湿润。如果混凝土的基层表面很光滑时，为使基层与找平层能够更好的粘结须采用凿毛处理或经过毛化处理。

采用凿毛处理时，使用錾子在混凝土的墙面凿出一条条印痕。凿毛的深度约为0.5-1.5cm，间距约为3cm左右，并将墙面上残留的灰浆、尘土、油垢等清洗干净。

采用毛化处理时，先把混凝土墙体基层表面的尘土、污垢等清洗干净，用10%的火碱水将墙面的油污刷掉，随即用清水将墙面冲洗干净，待晾干后，用1:1的水泥细砂浆内掺水的质量分数为20%的108胶水，采用喷浆法或用棕刷子将砂浆甩到墙上，操作过程中要求甩点布置均匀，不能出现漏甩的现象。待其终凝后浇水养护，养护时间必须使砂浆疙瘩达到较高强度，使其全部粘在混凝土的光面上直到用手掰不动为止。

  - 加气混凝土墙或板

（1）刷108胶水钢丝网，若墙面基层为加气混凝土时，应在清理完基层表面后刷108胶水溶液一遍，然后满钉镀锌机织钢丝网，网的孔径为32mm×32mm，丝径为0.7mm，用φ6的扒钉，钉距纵横不超过600mm，然后用DP-M15水泥砂浆结合层及DP-M15水泥砂浆找平层。

（2）使用加气混凝土界面剂，将墙面上残留的灰浆、尘土等清除干净，然后用水冲洗墙面把砖缝中的尘土冲干净，让水渗入加气混凝土墙或板10—20mm，用TG胶结剂配制TG砂浆进行修补，抹灰前再喷一道加气混凝土界面剂，随喷随抹底灰。

  - 其它方法

当前面基层为不同材料的交接处，应再铺钉金属网，方法与一般抹灰相同。门窗洞口与立墙的交接处用水泥砂浆嵌填密实。

为使基层与找平层的粘结牢固，可在抹找平层前先刷聚合水泥浆处理，配合比为108胶水：水＝1：4。

- 根据设计图纸要求的抹灰质量等级、用激光水准仪定位做灰饼、护角，标识清楚。

- 在基层处理完成后，墙体湿润情况下进行抹灰，具体方法：内墙抹灰总厚度控制在20mm左右，一般分两次：第一次抹灰时先薄薄的抹一层（5-7mm），不得漏抹，要用力压使砂浆挤入细小缝隙内，接着分层压实抹平至标筋一半，再用大木杠或靠尺垂直水平刮找一遍，并用木抹子搓毛；第二次待前面灰浆有六、七成干时，开始上灰浆（如果灰过干时应充分浇水湿润）控制灰厚度不大于7mm，宜二遍成活，宜两人同时操作，一人先薄薄刮一遍，另一个人随即抹平压光，按先上后下顺序进行，再压实赶光，用钢皮抹子通压一遍，最后用塑料抹子顺抹子收压光，并随即用毛刷蘸水将面层灰污染处清理干净。

- 养护时间。因为砂浆在抹灰后不久处于塑性状态时由于水分减少而产生收缩应力，当收缩应力大于砂浆自身的粘结强度时，表面会产生裂缝；若因天气温度高、基材湿润不够，砂浆在硬化后水分散失，体积收缩也会产生裂缝。介于以上两种情况，抹灰砂浆在终凝后必须连续喷水养护3-7天，才能保证砂浆墙面的质量。

- 温馨提示

- 基层处理好、清理干净并浇水湿透；

- 脚手架孔和其它预留洞口边及不同的洞，在抹灰前填实抹平；

- 按设计要求控制抹灰厚度，不能一次成型，应分层抹灰赶平，每遍厚度宜为5-7mm；

- 石灰砂浆、混合砂浆及水泥砂浆等不能前后覆盖交叉涂抹；

- 不同基层材料交接处宜铺钢丝网；

- 为了防止抹灰层起泡，有抹纹、开花等现象出现，应等抹灰砂浆收水后终凝前进行压光；

- 混凝土墙面基层处理用胶材，建议用P.O 42.5R普通硅酸盐，甩浆均有棱角，直到用手掰不动为准；

- 砂浆墙终凝后喷水养护3天以上为宜；

- 严禁在使用干混砂浆时添加其它材料。

温馨提示：外墙抹灰操作工序

- 外墙抹灰应选择温度在5℃一35℃施工，低于或高于此温度，应采取相应的保温、遮阳措施保证工程质量。

- 基层处理：应将墙面清理干净，用界面砂浆进行界面处理，保证界面层粗糙、粘结牢固、均匀，具备外墙抹灰的基本条件。

- 由于外墙墙体偏差大，抹灰应先打底，厚度为5—10mm，次日再分次上面层砂浆，每遍厚度应在8mm以内为宜，待砂浆干到六、七成后压光收面，方能达到应用效果。

- 若抹灰层厚度大于35mm时，应采取与基体粘结加强措施。不同材料的基体交接处，应设置加强网，加强网与各基体的搭接宽度不小于l00mm。

- 外墙抹灰砂浆，由于强度高、砂浆收缩大，应掺纤维量每吨不少于1Kg或每立方米砂浆拌合物纤维量不少于2g，以减少收缩开裂。

- 各层涂抹砂浆在硬化前，应防止暴晒、雨淋、水冲淋、撞击震动，否则各个环节不到位空鼓、开裂率就会增加。

干混砌筑砂浆使用注意事项

- 应根据砌块种类，选择不同强度等级的产品。

- 砌块应预先清理干净，不得有浮灰，并提前24小时用自来水湿润。

- 现场砂浆储罐加水搅拌时，应严格控制加水量，砂浆稠度70——90mm为宜。（严禁用水将砂浆搅拌成半干状态上楼后重新加水使用）。

- 产品应随拌随用，搅拌好的砂浆拌合料应有专用灰槽，严禁水分流失。砂浆拌合料可操作时间为2小时，严禁将超过可操作时间而固结后的砂浆二次加水搅拌使用。

- 砌筑砂浆砌筑时铺浆长度不宜超过750mm，施工厚度不应小于5mm，施工气温应为5℃到30℃为宜。

- 严格按照预拌砂浆生产与应用（DB51/T5060-2013）技术规程使用干混砌筑砂浆。

干混地面砂浆使用注意事项

- 在做楼地面施工前，对结构层表面进行严格处理，认真清除基层表面的浮灰、垃圾及残余砂浆等。尤其为四周墙脚处，应用水冲洗干净，如底层表面过于光滑，应先凿毛，门口处和其他基层过高时应予以凿平，保证面层厚薄一致。

- 基层清理完毕，应用PO42.5R水泥均匀的扫浆。并随刷随铺，切勿待浆干后在铺，以免导致起壳开裂。

- 本产品应随拌随用，可操作时间为2小时，严禁将超过可操作时间，固结后的砂浆二次加水搅拌后使用。

- 地面砂浆摊铺时应按已弹出标高线进行。施工厚度不应大于30mm，应一次到位，不得分层施工。铺好后即用50kg以上铁滚筒纵横来回滚压提浆。一般3～5遍，压至表面泛浆且不显粗骨料为止。（若地面设计厚度大于30mm，请用细石混凝土。）

- 滚压泛浆后，应用铁板抹平，然后再抹光2～3遍。抹光严格掌握时间，严禁在水泥终凝后压光。操作时严禁边洒水边加水，以免造成地坪起皮、起砂。严禁在湿砂浆表面平撒水泥以缩短工期。

- 边摊铺边用1.5米硬刮尺按柱头刮平，再用3.0米以上长刮尺复查一遍，以确保四周、中间、里外墙角标高一致。

- 次日成型地面，请用水养护3-7d为宜。

- 严格按照预拌砂浆生产与应用技术规程操作（DB/T5060-2013）。

界面砂浆施工注意事项

- 基层面处理

基层面有混凝土、石材和砌体表面等，如有油污、粉沫等必须清除干净，以免影响粘结强度。夏天气温较高或干燥墙面施工之前应先用水湿润。

- 搅拌工序

对于干粉界面砂浆。先在桶内放入一定量的水，再加入相应量干粉界面砂浆。用电动搅拌器进行搅拌，搅拌时根据 需要再加入适量干粉界面砂浆或水，再搅拌2-3分钟即可使用。

- 施工

可通过人工甩浆法（用塑料扫帚或棕扫帚）在基层面形成均匀的麻点。

一般情况下，待界面砂浆终凝后（次日）及时洒水养护，特别是在干燥、高温条件下，更要注意加强养护，确保界面砂浆的粘结强度增长。

TY连续式干混砂浆搅拌机及储料罐操作规程及注意事项

- 安装时注意事项

1、储料罐一定要放置在符合要求的安装基础(见基础图)之上，基础应高于周围地面150-200mm，便于排水和清理，防止传感器受水或洒落的砂浆等建筑垃圾的破坏：

2、在安装储料罐时应“轻拿轻放”，并应松开传感器固定螺栓，使传感器承力关节灵活，四角找平垫实，使四个传感器能坚实受力；这样可减少吊装时外力对传感器的冲击！但在转运储料罐时务必紧固该螺栓！

3、正确连接电源：

现场电源连接—380V／50Hz，交流电，3×16A保险丝装置及漏电保护开关(三项四线漏保开关，零线必须经漏保开关)；用4X 3+1×1．5(mm² )五芯电缆接入，可靠接零；可靠接地。

4、安装搅拌器时要确保堆进轴与减速机、搅拌轴与推进轴的铰接处能有效结合，调整出

料口处轴承座与搅拌轴的间隙(应小于5mm)

5、正确连接水管路。

- 开机前检查

1、检查供电是否正常；

2、检查供水及连接是否正常；

3、检查储罐是否有料。

- 开机

1、将配电箱内断路器开关转换到位置接通上；

2、将供水软管连接到供水系统和连续式干混砂浆搅拌机上；

3、将砂浆容器或手推车置于连续式干混砂浆搅拌机的材料出口处；

4、打开储料罐上的蝶阀；

5、按下绿色按钮启动机器；

6、调节供水阀门，直到达到所需的混合稠度为止。

- 停机及工作中断

1、按下红色按钮停止机器；

2、在停机间歇超过30分钟时，使用断路器开关将机器电源断开；

3、绝对避免停机及工作中断超过40分钟。

- 停机

1、关闭储料罐上的蝶阀；

2、继续运行连续式干混砂浆搅拌机直到只有水从出料口排出为止；

3、按下红色按钮将机器电源切断；

4、将断路器开关调节到位置断开上；

5、关闭供水；

6、切断总电源。

- 清洁机器

1、使用结束后，必须用水彻底清洗连续式干混砂浆搅拌机；

2、注意保持电机外壳面及格栅的清洁；

3、清洁所有的连接软管；

4、打开锁紧机构，取下出料口总成，用水进行彻底清洁；

5、取出搅拌轴进行彻底清洁；

6、清洁搅拌管（打开锁紧机构），然后用水向出料口方向冲洗。注意不要让水渗入到连续式搅拌机干燥的进料斗总成部件中；

7、打开锁紧机构，从一侧打开电机减速机组连接的法兰总成；

8、取出推进轴总成；

9、对进料斗总成进行彻底的干燥清洁；

10、在清洁之后，重新安装推进轴，并将其与联轴器结合与电机进行装配；

11、装上减速电机，使得推进轴进入到联轴器中，并闭合锁紧机构；

12、装入搅拌轴，让结合销进入到推进轴的槽中，并闭合锁紧机构；

13、将出料口总成安装到搅拌管上，使出口端的轴承与搅拌轴成同心线并且配合良好，闭合锁紧机构；

14、要经常对连续式干混砂浆搅拌机出料口端上的轴承座、油杯进行润滑；

15、在罐体进料达到500吨时，将储料罐内的砂浆放空，然后启动振动电机，使其空载振动5-8分钟，或用木棒敲打筒体的表面，使结块从内壁脱落。

- 注意事项：

1、该设备是工业强电流供电，在运行时，设备上有危险的供电和旋转部件，必须保证安全，禁止操作人员改变电气连接；

2、搅拌系统使用中应及时清理搅拌筒内残余砂浆，防止其卡堵，造成电机不能启动。当发生卡堵而电机启动不了的时候，切不可频繁的按动电机启动按钮，更不可直接按交流接触器触点强行启动，这样会造成电机烧毁、减速箱齿轮损坏、推进轴及搅拌轴变形等故障；

3、中途暂停使用时间过长，会使搅拌筒凝固，此时应清洗搅拌轴及搅拌筒；

4、注意清理推进轴与搅拌轴铰链闭合处的积料，防止推进轴与搅拌轴不能有效结合。

5、使用干净的水源，防止异物堵塞进水口以及砂粒吸入卡住水泵叶轮。每次使用结束要清洗搅拌筒段水管及接头部位，防止砂浆凝固影响使用。

四川蓝筹建材有限公司